АКВАКАТ-СОЖ-01

Смазочно-охлаждающая жидкость

ТУ-2466-001-22408463-14

(концентрат)

Технические характеристики

Состав: электроактивированный водный раствор Акванад, неорганические кислоты, ингибиторы коррозии и ПАВ

Внешний вид: прозрачная жидкость (зеленоватого цвета), допускается легкая опалесценция

Плотность: 1,1 - 1,14 г/см³

Значение рН: 9,0 – 10,50

Применение: при лезвийной обработке металлов, сверлении, протягивании, резьбонарезании, фрезеровании, точении. При абразивной черновой (с большим припуском) и чистовой обработке металлов.

Гидроиспытания: давление до 320 атм.

1. Приготовление раствора

Применяется в виде 1,5-2% водного раствора концентрата АКВАКАТ-СОЖ-01. Приготовление раствора осуществляется путём растворения концентрата в любой технической воде не ниже 10°С (в чистой емкости), и перемешивается. Перемешивание производится до достижения однородности раствора, время перемешивания длится до 5 минут в зависимости от интенсивности перемешивания. Сразу готовят необходимый объем для заливки в систему охлаждения станка и на доливание в процессе эксплуатации станка. Перед употреблением концентрат обязательно перемешать.

Точный выбор концентрации раствора производиться экспериментально, с учетом индивидуальных особенностей обрабатываемого материала и используемого оборудования исходя из критериев экономичности, рентабельности и работоспособности. Например, при необходимости иметь большую смазывающую, консервационную, антикоррозионную способность СОЖ - рекомендуется увеличение концентрации водный раствор на 1-2,5% от исходной концентрации или обратиться к производителю.

2. Обработка поверхностей

Подготовка системы подачи АКВАКАТ-СОЖ-01

Используя насос подачи водного раствора, слить АКВАКАТ-СОЖ-01. В станках с цельным накопителем смазочно-охлаждающей жидкости, в чугунной станине, необходимо демонтировать насос подачи и, насколько можно, почистить дно накопителя от остатков раствора или илистой массы. Накопители смазочно-охлаждающей жидкости, стоящие отдельно от чугунной станины станка, имеют доступ для свободной очистки остатков смазочно-охлаждающей жидкости и илистой массы, скапливающейся на дне накопителя.

После чистки накопителя в него рекомендуется залить 5% водный раствор кальцинированной соды и провести циркуляцию в течении 1-2 часов в системе охлаждения. Слить промывочный раствор. Залить водный раствор АКВАКАТ-СОЖ-01.

Станок готов к эксплуатации.

Последующая полная замена водного раствора АКВАКАТ-СОЖ-01 в эксплуатации ограничивается только чистотой системы охлаждения станка: периодом заполнения накопителя илистым слоем (технологическая пыль, грязь, стружка и т. д.), гидроутечки масла станка (водный раствор АКВАКАТ-СОЖ-01 эмульгирует до 20% масла).

В процессе обработки металла, между деталью и режущим инструментом под воздействием повышенных давлений и температур, образуется высококачественная смазывающая пленка, благодаря которой АКВАКАТ-СОЖ-01, не теряя охлаждающих свойств воды, приобретает высокие смазочные свойства. Действие АКВАКАТ-СОЖ-01 основано на высокой проникающей способности (вследствие отсутствия масел и уменьшения поверхностного натяжения рабочего раствора) и трибоактивации её компонентов в зоне резания.

В процессе эксплуатации рабочего раствора АКВАКАТ-СОЖ-01 необходим контроль над величиной рН. При уменьшении рН до 8,7 необходимо долить свежий рабочий раствор до необходимого уровня. Замер рН проводится в начале рабочий смены. В случаи невозможности долива свежего рабочего раствора необходимо долить концентрат до величины рН свежеприготовленного рабочего раствора. Замер рН проводить в конце рабочий недели.

3. Меры предосторожности

Смазочно-охлаждающая жидкость АКВАКАТ-СОЖ-01 водорастворима, биоразлагаема, не токсична, взрыво-, пожаробезопасна. По степени воздействия на организм относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные). Разрешается работа в помещении без дополнительной вентиляции.

Во время работы с концентратом и рабочим раствором соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами, использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

4. Утилизация

Утилизации подвергается водный раствор с увеличенной вязкостью, мутный, с измененным цветом (желтоватый).

Дать отстоятся 10 часов. Всплывшее загрязненное масло удалить. Проанализировав оставшуюся водную фракцию на предмет прохождения по нормативам сброса отработанного СОЖ в водоемы троекратно разбавив водой, утилизировать слив в канализацию.

Выпавший осадок вмести с илистыми массами – в твердые отходы.

5. Хранение и транспортировка

Хранить при температуре от 0 до +25С в оригинальной упаковке. В плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замерзание, после размораживания и тщательного перемешивания сохраняет свои свойства.

6. Гарантийный срок хранения

В оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев со дня производства.

Для получения готового 2% раствора:

- на ведро воды (10 л) необходимо 1 стакан концентрата СОЖ;

- на 100 литров воды необходимо 2 литра концентрата;

- на 250 литров - 5 литров концентрата.

ВНИМАНИЕ!

Перед подготовкой раствора СОЖ концентрат в канистре тщательно взболтать!